# Влагомер древесины Testo 606-1/-2

- измеряет влажность древесины

- измеряет влажные места в стройматериалах (цементный раствор, штукатурный раствор, известковый раствор, бетон, кирпич)

- функция Hold для облегчения считывания

- подсветка дисплея

- в комплекте защитная крышка, ремень для переноски на запястье, чехол, батарейки и заводской протокол калибровки

- внесён в Госреестр СИ РФ

# Температура хранения -40 … +70 °C

Рабочая температура -10 … +50 °C

Тип батарейки 2 батарейки типа AAA

Срок службы батарейки 200 часов

Вес 90 г.

Габариты 119 x 46 x 25 мм

Тип зонда Проводимость

Диапазон измерений 0 … 90 %

Погрешность ±1 %

Разрешение 0.1

Цикл измерения 1 сек

Влагомер Testo-606-2 дополнительно позволяет измерять температуру и влажность окружающего воздуха, выполняет расчёт температуры точки росы, имеет ёмкостной датчик влажности Testo, диапазон измерения  влажности 0-100%

В стоимость приборов не включена стоимость поверки. Поверка м.б. выполнена как в Москве, так и региональных ЦСМ, где стоимость этой услуги как правило ниже.